廢棄物資源化建材溶出特性試驗－無機成分可溶出量測定
中華民國99年10月20日環署檢字第0990094790號公告
自中華民國99年10月20日起實施
NIEA R218.10C
一、方法概要
本方法需將樣品粉碎、研磨至粒徑＜125 μm（ASTM 120 mesh），以試劑水為萃取液，液固比（L/S）為 50 L/kg，於第一階段控制 pH = 7 ，攪拌 3 小時後，收集萃出液；第二階段控制 pH = 4，攪拌 3小時，再次收集萃出液，將兩階段萃出液合併後，分析各待測物濃度，計算無機物可溶出量（Leaching availability）、中和酸容量（Acid neutralizing capacity）。
二、適用範圍
本溶出特性試驗係用於測試廢棄物資源化建材的無機成分可溶出量。
三、干擾
略
四、設備及材料
(一) 天平：可精秤至 0.01 g 者。
(二) 燒杯： PTFE（鐵弗龍）或 TPX（聚4-甲基戊烯）材質，容量1 L 以上之燒杯，先以1 M 硝酸及試劑水清洗。
(三) 儲存瓶：聚乙烯、聚丙烯等惰性材質。
(四) 磁石：PTFE 材質包覆者。
(五) 磁石攪拌裝置。
(六) pH 計：具有自動溫度或手動溫度補償功能，可讀至 0.01，其準確性可達 ± 0.05 pH（建議最好使用具有pH 控制功能（pH stat）者）。
(七) 玻璃量管或滴定設備：可讀至 0.1 mL，建議使用可與 pH 計配合者。
(八) 過濾裝置：適當之加壓或抽氣過濾裝置。
(九) 濾膜：孔徑大小為 0.45 μm，使用前先以 1 M 硝酸及試劑水清洗。
(十) 預過濾裝置：使用濾膜之最大孔徑為 1.5 μm，過濾前先以 1 M 硝酸及試劑水清洗。
(十一) 粉碎機：使用適當之粉碎機，可將樣品減積至本方法需求者，必要時搭配研磨器使用。
(十二) 標準篩網：孔徑125 μm（ASTM 120 mesh），為不銹鋼或尼龍材質。
(十三) 空調設備：能維持試驗溫度於18 ~ 22 ℃之間。
五、試劑
(一) 硝酸（HNO3）溶液，濃度約 1 M：將 64 mL 濃硝酸（試藥級）緩慢加入約 800 mL 試劑水，定容至 1 L 。
(二) 萃取液：試劑水，其導電度須小於 1 mho/cm（比電阻大於 1 Mcm）。
六、採樣及保存
(一) 依採樣計畫執行樣品採樣，採集之樣品重量應足以進行水分測定、萃取及品質管制所需。
(二) 樣品須於 4  2℃ 冷藏，檢測項目保存時間遵循NIEA R201「事業廢棄物毒性特性溶出程序」的規定。
七、步驟
(一) 將樣品粉碎、研磨至粒徑＜125 μm。
(二) 準確秤取燒杯空重至0.01 g，小心加入樣品於燒杯中，使樣品重（M）為 16 ± 2 g，依據下述二階段進行溶出程序，萃取期間溫度保持於 20  2℃。同時另取適量樣品依照NIEA R203「事業廢棄物水分測定方法－間接測定法」測定水分含量（），流程如圖一所示。
(三) 第一階段萃取
1. 量取萃取液的重量（Mw）為 50 × M ± 10 g注入燒杯中並放入磁石，秤取燒杯總重（Mtot）並記錄之，此總重包含燒杯、樣品、磁石及萃取液的重量。
2. 進行攪拌，攪拌速度設定在可使全部的固體形成懸浮狀，但不要攪拌太快，避免液面吸收空氣中之二氧化碳。
3. 為了區分樣品的酸鹼反應性質，首先進行10分鐘持續攪拌。第1分鐘時，讀取溶液的 pH值表示為（pHA），10分鐘後讀取溶液的 pH值表示為（pHB）。
4. 根據pHA、pHB，依下列方式判斷樣品的酸鹼反應性質：
pHA ＞ 10 ：鹼性反應
pHA ＜ 10及 pHB ＞7 ：中性反應
4＜ pHB ＜7 ：弱酸性反應
pHB ＜ 4 ：酸性反應
5. 若是鹼性或中性反應，加入 1 M 硝酸調整溶液pH值到 7.0 ± 0.5，並且維持在此pH下，持續 3 小時攪拌萃取，記錄硝酸加入的體積（V1）。
6. 若是為弱酸性或酸性反應，就不需加入 1 M硝酸， pH 值僅由樣品本身決定，持續 3 小時攪拌萃取。
7. 使用 0.45 μm 濾膜過濾樣品懸浮溶液，若懸浮微粒會阻塞濾膜，則先以 1.5 μm 濾膜預濾之。
8. 將過濾後之萃出液收集於儲存瓶。
(四) 第二階段萃取
1. 將過濾後的殘留物，含濾膜、預濾膜、磁石移到燒杯中，使用萃取液清洗過濾裝置並將清洗的萃取液收集在上述燒杯內。
2. 加入足夠量的萃取液，使得燒杯的總重回到Mtot，此總重包含燒杯、殘餘樣品、濾膜、磁石及萃取液的重量。
3. 開始攪拌，若樣品為鹼性、中性或弱酸性反應時，加入1 M 硝酸直到 pH 值為 4.0 ± 0.1 ，並且維持在此pH下，持續 3 小時攪拌萃取，記錄硝酸加入的體積（V2）。
4. 若樣品為酸性反應，不需再加酸或鹼，持續攪拌 3 小時後進行過濾，收集萃出液，過濾方式與第一階段相同。
(五) 合併第一、二階段所得到的萃出液，依各待測成分檢測需要量，分別取萃出液適當保存（註1），各成分檢測方法依各公告檢測方法之規定（註2）。
八、結果處理
(一) 各待測成分可溶出量（Uavail）之計算（以乾基計）

Uavail：各待測成分可溶出量， mg/kg（乾基重）。
C：萃出液中各待測成分濃度，μg/L（註3）。
V0：第一階段中所加入的萃取液的體積（Mw），mL。
V1：第一階段中 1 M 硝酸所加入的體積，mL。
V2：第二階段中 1 M 硝酸所加入的體積，mL 。
M：樣品的重量，g。
θ：水分含量，g / g 。

(二) 中和酸之容量（Acid neutralizing capacity，簡稱ANC）（以乾基計）：

ANC：中和酸之容量，mol/kg （乾基重）。
V1：第一階段中 1 M硝酸所加入的體積，mL。
V2：第二階段中 1 M硝酸所加入的體積，mL。
M：樣品的重量，g。
θ：水分含量，g/g。
九、品質管制
(一) 樣品取得應全部從同一批次取得，且樣品製備應在同一條件下進行，所有化學分析須由同一實驗室進行。
(二) 重複樣品分析：每批次或每10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，以檢驗本方法的精密度。
十、精密度與準確度
依據參考資料(一)附錄內容，以 10 個實驗室及6 種固體建材及廢棄物資源化建材進行評估，針對可溶出量的待測成分之重複性（Sr，repeatability）及再現性（SR，reproducibility）測試提供下列數據：
	中值	範圍
ΣUavail的Sr	4%	1%-7%
ΣUavail的SR	8%	1%-24%

十一、參考資料
(一) NEN 7341：Leaching characteristics of solid（earthy and stony）building and waste materials-Leaching tests-Determination of the availability of inorganic components for leaching（March 1995）
(二) NEN-ISO 5725：Precision of testing methods. Determination of the repe­atability and reproducibility of standardized test methods by inter-laborato­ry testing（1990）
註1：進行金屬分析的萃取液通常是以硝酸為保存劑，將萃取液酸化至pH＜ 2 的方式保存，若每 250 mL的萃出液需加入 1 mL以上的保存劑時，各待測成分濃度需要校正。欲進行陰離子分析的萃取液（如氯離子、硫酸根離子或氟離子），不需加酸保存。
註2：分析方法詳其個別待測物分析方法，例如：萃出液中重金屬依 NIEA R306「事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法 －酸消化法」進行分析，萃出液重金屬中總汞依 NIEA R314「事業廢棄物萃出液中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法」進行分析；陰離子(如氯離子、硫酸根離子或氟離子)可使用離子層析法分析。
註3：若待測物分析濃度小於其方法偵測極限值，可將其方法偵測極限值視為待測物分析濃度，計算所得為待測物之可溶出量上限值。

圖一 測試流程圖